|  |
| --- |
| 产品质量监督抽查实施细则 |

**2024年新疆生产建设兵团第五师建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则**

2024-12-02发布 2024-12-03实施

新疆生产建设兵团第五师市场监督管理局

**2024年新疆生产建设兵团第五师建筑防水卷材**

**产品质量监督抽查实施细则**

**1 抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品品种 | 抽样数量（m） | 检验样品数量（m） | 备用样品数量（m） |
| 1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |

**2 检验依据**

检验项目、检验方法见表2、表3。

表2 弹性体改性沥青防水卷材检测参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 低温柔性 | GB/T 328.14-2007 |
| 2 | 不透水性 | GB/T 328.10-2007 |
| 3 | 耐热性 | GB/T 328.11-2007中A法 |
| 4 | 拉力 | GB/T 328.8-2007 |
| 5 | 延伸率 | GB/T 328.8-2007 |

 表3自粘聚合物改性沥青防水卷材检测参数

|  序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  1 | 低温柔性 | GB/T328.14-2007 |
|  2 | 不透水性 | GB/T328.10-2007 |
|  3 | 拉伸性能（拉力） | GB/T328.8-2007GB/T328.9-2007 |
|  4 | 拉伸性能（最大拉力时延伸率） | GB/T328.8-2007GB/T328.9-2007 |
|  5 | 拉伸性能（沥青断裂延伸率） | GB/T328.8-2007GB/T328.9-2007 |
|  6 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB/T328.8-2007GB/T328.9-2007 |
|  7 | 耐热性 | GB 23441-2009GB/T328.11-2007中A法 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3 判定规则**

**3.1依据标准**

GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

GB 23441-2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**3.2判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­